09 G37 Sedan Auto 15000 miles

Metals

Iron 13

Chromium <1

Lead <1

Copper 16

Tin 1

Aluminum 6

Nickel <1

Silver <1

Titanium <1

Vanadium <1

Contaminants

Silicon 15

Sodium 304

Potassium 12

Water % <0.05

Coolant NO

Additives

Magnesium 11

Calcium 2093

Barium <1

Phosphorus 691

Zinc 974

Molybdenum 145

Boron 69

Physical tests

Viscosity (Cst 100C) 8.5

Fuel % 2

Soot % <0.1